ГОСТ 8639-82

Группа В62

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ

Сортамент

ОКП 13 1900

13 4400

13 5100

13 7300

Дата введения 1983-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.  РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В.П.Сокуренко,  канд, техн. наук (руководитель темы); А.Б.Петрушевская

2.  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14.04.82 N 1529

3.  ВЗАМЕН ГОСТ 8639-68

4.  ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 13663-86 | 2; 11 |

5.  Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 07.09.92 N 1125

6.  ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в июне 1987 г., ноябре 1989 г., сентябре 1992 г. (ИУС 10-87, 2-90, 12-92)

ВНЕСЕНО  Изменение N 4, введенное в действие на территории РФ с 01.09.2010 Приказом Росстандарта от 17.06.2010 N 96-ст

Изменение  N 4 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 9, 2010 год

1.  Настоящий стандарт распространяется на трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные, трубы электросварные, электросварные холоднодеформированные, электросварные горячекалиброванные, а также трубы, изготовленные методом печной сварки.

(Измененная  редакция, Изм. N 4).

2.  Форма и размеры квадратных труб должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.

Таблица 1

|  |  |  |  | Момент инерции, см | Момент сопротивления, см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный размер , мм | Толщина стенки , мм | Площадь сечения, см | Масса 1 м, кг |  |  |
| 10 | 0,8 | 0,283 | 0,222 | 0,039 | 0,079 |
|  | 0,9 | 0,314 | 0,246 | 0,042 | 0,85 |
|  | 1,0 | 0,343 | 0,269 | 0,0452 | 0,0904 |
|  | 1,2 | 0,398 | 0,312 | 0,050 | 0,100 |
|  | 1,4 | 0,448 | 0,352 | 0,053 | 0,107 |
| 15 | 0,8 | 0,443 | 0,348 | 0,147 | 0,196 |
|  | 0,9 | 0,494 | 0,388 | 0,161 | 0,215 |
|  | 1,0 | 0,543 | 0,426 | 0,176 | 0,233 |
|  | 1,2 | 0,638 | 0,501 | 0,199 | 0,265 |
|  | 1,4 | 0,728 | 0,571 | 0,220 | 0,293 |
|  | 1,5 | 0,771 | 0,605 | 0,229 | 0,305 |
| 20 | 0,8 | 0,603 | 0,474 | 0,368 | 0,368 |
|  | 0,9 | 0,674 | 0,529 | 0,406 | 0,406 |
|  | 1,0 | 0,743 | 0,583 | 0,442 | 0,442 |
|  | 1,2 | 0,878 | 0689 | 0,510 | 0,510 |
|  | 1,4 | 1,01 | 0,791 | 0,572 | 0,572 |
|  | 1,5 | 1,071 | 0,841 | 0,600 | 0,600 |
|  | 2,0 | 1,37 | 1,075 | 0,723 | 0,723 |
| 25 | 0,8 | 0,763 | 0,599 | 0,740 | 0,592 |
|  | 0,9 | 0,854 | 0,670 | 0,820 | 0,656 |
|  | 1,0 | 0,943 | 0,740 | 0,897 | 0,718 |
|  | 1,2 | 1,12 | 0,878 | 1,04 | 0,835 |
|  | 1,4 | 1,29 | 1,01 | 1,18 | 0,945 |
|  | 1,5 | 1,37 | 1,07 | 1,24 | 0,996 |
|  | 2,0 | 1,77 | 1,39 | 1,53 | 1,22 |
|  | 2,5 | 2,14 | 1,68 | 1,77 | 1,41 |
|  | 3,0 | 2,48 | 1,95 | 1,95 | 1,56 |
| 30 | 0,8 | 0,923 | 0,725 | 1,30 | 0,870 |
|  | 0,9 | 1,03 | 0,811 | 1,45 | 0,966 |
|  | 1,0 | 1,14 | 0,897 | 1,59 | 1,06 |
|  | 1,2 | 1,36 | 1,07 | 1,86 | 1,24 |
|  | 1,3 | 1,46 | 1,15 | 1,99 | 1,33 |
|  | 1,4 | 1,57 | 1,23 | 2,12 | 1,41 |
|  | 1,5 | 1,67 | 1,31 | 2,24 | 1,49 |
|  | 2,0 | 2,17 | 1,70 | 2,79 | 1,86 |
|  | 2,5 | 2,64 | 2,07 | 3,27 | 2,18 |
|  | 3,0 | 3,08 | 2,42 | 3,66 | 2,44 |
|  | 3,5 | 3,50 | 2,75 | 3,98 | 2,65 |
|  | 4,0 | 3,88 | 3,04 | 4,23 | 2,82 |
| 35 | 0,8 | 1,083 | 0,850 | 2,10 | 1,20 |
|  | 0,9 | 1,21 | 0,953 | 2,34 | 1,34 |
|  | 1,4 | 1,85 | 1,45 | 3,45 | 1,97 |
|  | 1,5 | 1,97 | 1,55 | 3,65 | 2,09 |
|  | 2,0 | 2,57 | 2,02 | 4,61 | 2,63 |
|  | 2,5 | 3,14 | 2,46 | 5,44 | 3,11 |
|  | 3,0 | 3,68 | 2,89 | 6,17 | 3,52 |
|  | 3,5 | 4,20 | 3,30 | 6,78 | 3,88 |
|  | 4,0 | 4,68 | 3,67 | 7,30 | 4,17 |
|  | 5,0 | 5,57 | 4,37 | 8,05 | 4,60 |
| 40 | 1,4 | 2,13 | 1,67 | 5,24 | 2,62 |
|  | 1,5 | 2,27 | 1,78 | 5,57 | 2,78 |
|  | 2,0 | 2,97 | 2,33 | 7,07 | 3,53 |
|  | 2,5 | 3,64 | 2,85 | 8,42 | 4,21 |
|  | 3,0 | 4,28 | 3,36 | 9,61 | 4,81 |
|  | 3,5 | 4,90 | 3,85 | 10,66 | 5,33 |
|  | 4,0 | 5,48 | 4,30 | 11,57 | 5,79 |
|  | 5,0 | 6,57 | 5,16 | 13,01 | 6,50 |
|  | 6,0 | 7,54 | 5,92 | 13,96 | 6,98 |
| 42 | 3,0 | 4,52 | 3,55 | 11,30 | 5,38 |
|  | 3,5 | 5,18 | 4,07 | 12,56 | 5,98 |
|  | 4,0 | 5,80 | 4,56 | 13,67 | 6,51 |
|  | 5,0 | 6,97 | 5,47 | 15,45 | 7,36 |
|  | 6,0 | 8,02 | 6,30 | 16,69 | 7,95 |
| 45 | 2,0 | 3,37 | 2,65 | 10,29 | 4,57 |
|  | 3,0 | 4,88 | 3,83 | 14,15 | 6,29 |
|  | 3,5 | 5,60 | 4,40 | 15,79 | 7,02 |
|  | 4,0 | 6,28 | 4,93 | 17,25 | 7,67 |
|  | 5,0 | 7,57 | 5,94 | 19,66 | 8,38 |
|  | 6,0 | 8,74 | 6,86 | 21,42 | 9,52 |
|  | 7,0 | 9,80 | 7,69 | 22,60 | 10,04 |
|  | 8,0 | 10,74 | 8,43 | 23,23 | 10,33 |
| 50 | 2,0 | 3,77 | 2,96 | 14,36 | 5,74 |
|  | 2,5 | 4,64 | 3,64 | 17,27 | 6,91 |
|  | 3,0 | 5,48 | 4,31 | 19,93 | 7,97 |
|  | 3,5 | 6,30 | 4,94 | 22,35 | 8,94 |
|  | 4,0 | 7,08 | 5,56 | 24,54 | 9,82 |
|  | 4,5 | 7,84 | 6,16 | 26,51 | 10,60 |
|  | 5,0 | 8,57 | 6,73 | 28,26 | 11,30 |
|  | 6,0 | 9,94 | 7,80 | 31,15 | 12,46 |
|  | 7,0 | 11,20 | 8,79 | 33,28 | 13,31 |
|  | 8,0 | 12,34 | 9,69 | 34,70 | 13,88 |
| 60 | 2,0 | 4,57 | 3,59 | 25,45 | 8,48 |
|  | 2,5 | 5,64 | 4,43 | 30,81 | 10,27 |
|  | 3,0 | 6,69 | 5,25 | 35,81 | 11,94 |
|  | 3,5 | 7,70 | 6,04 | 40,44 | 13,48 |
|  | 4,0 | 8,68 | 6,82 | 44,73 | 14,91 |
|  | 5,0 | 10,57 | 8,30 | 52,30 | 17,43 |
|  | 6,0 | 12,34 | 9,69 | 58,60 | 19,53 |
|  | 7,0 | 14,00 | 11,00 | 63,71 | 21,24 |
|  | 8,0 | 15,54 | 12,20 | 67,71 | 22,57 |
| 70 | 3,0 | 7,88 | 6,19 | 58,45 | 16,70 |
|  | 3,5 | 9,10 | 7,14 | 66,34 | 18,95 |
|  | 4,0 | 10,28 | 8,07 | 73,74 | 21,07 |
|  | 5,0 | 12,57 | 9,87 | 87,12 | 24,89 |
|  | 6,0 | 14,74 | 11,57 | 98,69 | 28,20 |
|  | 7,0 | 16,80 | 13,19 | 108,56 | 31,02 |
|  | 8,0 | 18,74 | 14,71 | 116,81 | 33,37 |
| 80 | 3,0 | 9,09 | 7,13 | 89,05 | 22,26 |
|  | 3,5 | 10,50 | 8,24 | 101,44 | 25,36 |
|  | 4,0 | 11,88 | 9,33 | 113,17 | 28,29 |
|  | 5,0 | 14,57 | 11,44 | 134,73 | 33,68 |
|  | 6,0 | 17,14 | 13,46 | 153,84 | 38,46 |
|  | 7,0 | 19,60 | 15,38 | 170,63 | 42,66 |
|  | 8,0 | 21,94 | 17,22 | 185,20 | 46,30 |
|  | 9,0 | 24,17 | 18,97 | 197,66 | 49,41 |
|  | 10,0 | 26,28 | 20,63 | 208,10 | 52,03 |
|  | 11,0 | 28,28 | 22,20 | 216,64 | 54,16 |
| 90 | 3,0 | 10,28 | 8,07 | 128,82 | 28,63 |
|  | 4,0 | 13,48 | 10,59 | 164,63 | 36,58 |
|  | 5,0 | 16,57 | 13,00 | 197,12 | 43,80 |
|  | 6,0 | 19,54 | 15,34 | 226,44 | 50,32 |
|  | 7,0 | 22,40 | 17,58 | 252,71 | 56,16 |
|  | 8,0 | 25,14 | 19,73 | 276,08 | 61,35 |
| 100 | 3,0 | 11,48 | 9,02 | 178,95 | 35,79 |
|  | 4,0 | 15,08 | 11,84 | 229,71 | 45,94 |
|  | 5,0 | 18,57 | 14,58 | 276,30 | 55,26 |
|  | 6,0 | 21,94 | 17,22 | 318,89 | 63,78 |
|  | 7,0 | 25,20 | 19,78 | 357,62 | 71,52 |
|  | 8,0 | 28,34 | 22,25 | 392,65 | 78,53 |
|  | 9,0 | 31,37 | 24,62 | 424,11 | 84,82 |
| 110 | 6,0 | 24,34 | 19,11 | 433,59 | 78,83 |
|  | 7,0 | 28,00 | 21,98 | 488,14 | 88,75 |
|  | 8,0 | 31,54 | 24,76 | 538,11 | 97,84 |
|  | 9,0 | 34,97 | 27,45 | 583,63 | 106,11 |
| 120 | 6,0 | 26,74 | 20,99 | 572,94 | 95,49 |
|  | 7,0 | 30,80 | 24,18 | 647,09 | 107,85 |
|  | 8,0 | 34,74 | 27,27 | 715,66 | 119,28 |
|  | 9,0 | 38,57 | 30,28 | 778,82 | 129,80 |
| 140 | 6,0 | 31,54 | 24,76 | 935,19 | 133,60 |
|  | 7,0 | 36,40 | 28,57 | 1061,44 | 151,63 |
|  | 8,0 | 41,14 | 32,29 | 1179,83 | 168,55 |
|  | 9,0 | 45,77 | 35,93 | 1290,58 | 184,37 |
| 150 | 7,0 | 39,20 | 30,77 | 1322,44 | 176,32 |
|  | 8,0 | 44,34 | 34,81 | 1472,85 | 196,38 |
|  | 9,0 | 49,37 | 38,75 | 1614,37 | 215,25 |
|  | 10,0 | 54,28 | 42,61 | 1747,21 | 232,96 |
| 180 | 8,0 | 53,94 | 42,34 | 2634,06 | 292,67 |
|  | 9,0 | 60,17 | 47,23 | 2900,49 | 322,28 |
|  | 10,0 | 66,28 | 52,03 | 3153,95 | 350,44 |
|  | 12,0 | 78,17 | 61,36 | 3623,01 | 402,56 |
|  | 14,0 | 89,59 | 70,33 | 4043,41 | 449,27 |
| Трубы специальных размеров |  |  |  |  |  |
| 32 | 4,0 | 4,20 | 3,30 | 5,33 | 3,33 |
| 36 | 4,0 | 4,84 | 3,80 | 8,05 | 4,47 |
| 40 | 2,0 | 2,97 | 2,33 | 7,07 | 3,54 |
| 55 | 3,0 | 6,09 | 4,78 | 27,10 | 9,85 |
| 65 | 6,0 | 13,54 | 10,63 | 76,91 | 23,66 |

Примечания:

1. Масса вычислена при плотности стали 7,85 г/см.

2. Статические характеристики труб рассчитаны для =1,5 .

3. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.

Примеры условных обозначений

Трубы  наружным размером 40 мм, толщиной стенки 3 мм, длиной, кратной 1250 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663-86:

То же, мерной длиной 6000 мм:

То же, немерной длины:

3.  Трубы изготавливают:

-  наружными размерами от 60 до 180 мм с толщиной стенки от 4,0 до 14,0 мм бесшовными горячедеформированными,

-  наружными размерами от 10 до 120 мм с толщиной стенки от 1,0 до 8,0 мм бесшовными холоднодеформированными,

-  наружными размерами от 10 до 100 мм с толщиной стенки от 0,8 до 5,0 мм электросварными и электросварными холоднодеформированными,

-  наружными размерами от 100 до 180 мм с толщиной стенки от 4,0 до 14,0 мм электросварными горячекалиброванными,

-  наружными размерами от 40 до 70 мм с толщиной стенки от 3,0 до 5,0 мм методом печной сварки.

2,  3. (Измененная редакция, Изм. N 1, 4).

4.  Радиус закругления должен быть не более 2.

По  согласованию изготовителя с потребителем радиус закругления должен быть не более 1,5; для труб электросварных наружными размерами 20x20 мм и 25x25 мм с толщиной стенки от 1,5 до 2,0 мм и труб, изготовленных методом печной сварки, - не более 2,5, для труб электросварных размером 60x60x4 мм - не более 3.

(Измененная  редакция, Изм. N 4).

5.  Трубы изготовляют:

немерной  длины

бесшовные  горячедеформированные - от 4 до 12,5 м,

бесшовные  холоднодеформированные - от 1,5 до 11 м,

электросварные,  электросварные холоднодеформированные - от 1,5 до 11 м,

электросварные  горячекалиброванные - от 1,5 до 14 м,

трубы  печной сварки - от 4 до 8 м;

мерной  длины

бесшовные  горячедеформированные - от 4 до 12,5 м,

бесшовные  холоднодеформированные - от 4,5 до 11 м,

электросварные,  электросварные холоднодеформированные, электросварные горячекалиброванные - от 5 до 9 м,

трубы  печной сварки - от 4 до 8 м.

Предельное  отклонение на общую длину +100 мм;

длины  кратной мерной

бесшовные  горячедеформированные - от 4 до 12,5 м с припуском на каждый рез по 5 мм,

бесшовные  холоднодеформированные - от 1,5 до 11 м с припуском на каждый рез по 5 мм,

сварные  любой кратности, не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб.

Общая  длина кратных труб не должна превышать верхнего предела мерных труб. Припуск для каждой кратности устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен в заказе) и входит в каждую заказываемую кратность.

(Измененная  редакция, Изм. N 4).

6.  Предельные отклонения по наружным размерам, толщине стенки и вогнутости сторон не должны превышать указанных в табл.2.

Таблица 2

| Наименование параметров | Предельные отклонения размеров труб при точности изготовления |  |
| --- | --- | --- |
|  | нормальной | высокой |
| Наружные размеры |  |  |
| для бесшовных горячедеформированных труб, а также труб печной сварки | ±1,5% | ±1,25% |
| для бесшовных холоднодеформированных, а также труб электросварных, электросварных холоднодеформированных, электросварных горячекалиброванных размером до 30 мм | ±0,3 мм | ±0,25 мм |
| для бесшовных холоднодеформированных, а также труб электросварных, электросварных холоднодеформированных, электросварных горячекалиброванных размером свыше 30 до 50 мм | ±0,4 мм | ±0,3 мм |
| для бесшовных холоднодеформированных, а также труб электросварных, электросварных холоднодеформированных, электросварных горячекалиброванных размером свыше 50 мм | ±0,8% | ±0,8% |
| Толщина стенки: |  |  |
| для труб горячедеформированных | +12,5% -15,0% | +12,5% -15,0% |
| для труб холоднодеформированных (бесшовных и электросварных), а также труб печной сварки: |  |  |
| при толщине стенки 3,5 мм | ±12,5% | ±12,5% |
| при толщине стенки > 3,5 мм | ±12,5% | ±10,0% |
| для труб электросварных и электросварных горячекалиброванных | ±10,0% | ±10,0% |
| Вогнутость или выпуклость сторон: |  |  |
| для бесшовных горячедеформированных труб со сторонами размером: |  |  |
| до 50 мм | 0,75 мм | 0,5 мм |
| св. 50 " 70 мм | 1,0 мм | 0,8 мм |
| " 70 " 100 мм | 1,5 мм | 1,2 мм |
| " 100 мм | 2,0 мм | 1,5 мм |
| для бесшовных холоднодеформированных и сварных труб со сторонами размером: |  |  |
| до 50 мм | 0,5 мм | 0,5 мм |
| св. 50 " 70 мм | 0,75 мм | 0,5 мм |
| " 70 мм | 1,0 мм | 0,8 мм |
| Скручивание квадратных и прямоугольных труб: |  |  |
| для сварных и бесшовных горячедеформированных труб, не более | - | 2° на 1 м |
| для холоднодеформированных труб | - | По согласованию изготовителя с потребителем |

Примечание.  По согласованию изготовителя с потребителем трубы изготовляют со смещенным допуском по наружным размерам и толщине стенки. Величина поля смещенного   допуска не должна превышать суммы предельных отклонений, приведенных в табл.2.

(Измененная  редакция, Изм. N 1, 4).

7.  Разностенность не должна выводить стенку за предельные отклонения по толщине стенки.

8.  В поперечном сечении трубы отклонение от прямого угла не должно превышать ±1,5°.

9.  Кривизна труб не должна превышать 2 мм на 1 м длины.

По  требованию потребителя трубы изготовляют без правки, при этом нормы по кривизне не регламентируются.

10.  (Исключен. Изм. N 1).

11.  Технические требования должны соответствовать ГОСТ 13663.

Текст документа сверен по:

официальное издание

Трубы металлические и соединительные части к ним.

Часть 3. Трубы сварные. Трубы профильные:

Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001